Załącznik Nr 9

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | REMONTY NAWIERZCHNI - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 24.400,0 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm (lub zbliżonych) w ilości 8 dm3 / m2 | m2 | 24.400,0 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 6,3 / 10 mm (lub zbliżonych) w ilości 10 dm3 / m2 | m2 | 210,0 |  |  |
| 2 |  | REMONTY PRZEŁOMÓW |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm z transportem gruzu na odległość do 10 km | m2 | 150,0 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub brukowca gr. 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 10 km | m2 | 150,0 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyład. (koryto jezdni) 80,0 m2 x 0,4 m = 32,0 m3 | m3 | 32,0 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni | m2 | 150,0 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm= 2,5 MPa z betoniarki,, warstwa gr. 15 cm | m2 | 150,0 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5) | m2 | 150,0 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem podłoża z kruszywa łamanego | m2 | 150,0 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm | m2 | 150,0 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją warstwy wiążącej | m2 | 150,0 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0309-01 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm | m2 | 150,0 |  |  |

Wartość kosztorysu: …….……………………

Podatek (VAT) … %: …………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………………..………..